| TYPICAL PHYSIOCHEMICAL PROPERTIES |
| --- |
| Property | Unit | SLS | D |
| Colour & Appearance | -- | White Free Flowing Powder |
| Bulk Density* - Loose - Compact | gm/cc | 0.16 | 0.4 |
|  | gm/cc | 0.20 | 0.5 |
| Moisture ( at 105°C) | % | <1.0 | <0.5 |
| Electrolytes | % | <1.0 | <1.0 |
| Residue on 300 mesh | % | <0.2 | <1.5 |
| Melting Point | °C | 160±5 | 150±10 |
| Melt Quality | -- | Clear & Transparent | Clear |
| CaO | % | 8-10 | 8-10 |
| Ash Content | % | 10-12 | 10-12 |
| Free Fatty Matter | % | <1 | <1.5 |
| pH | -- | 7-8 | 7-8 |